ЭБЦ «Крестовский остров» при СПб ГДТЮ «Аничков дворец»

Учебная программа «Живая Химия. Химия Жизни»

Изучение структуры и окислительной активности

комплексных соединений меди II

Исполнитель: Гусев Игорь

Руководитель проекта: Ариненко Р.Ю., к.б.н.

Санкт-Петербург

2021

# Аннотация

В этом исследовании нами было проведено исследование окислительных и спектральных свойств комплексных соединений меди II. Были выявлены и описаны закономерности зависимости окислительной способности и спектральных характеристик от структуры комплекса. Результаты могут быть использованы при дальнейшем изучении соединений меди и для создания новых аналитических реактивов на восстанавливающие сахара и альдегиды.

Содержание

Аннотация	2

Цели и задачи	2

Актуальность работы	3

Введение и обзор литературы	3

Материалы и методы	5

Результаты экспериментов	6

Реакция гидроксида меди с глюкозой	6

Реакция медных комплексов с уксусным альдегидом	7

Получение кривых спектра поглощения	9

Обсуждение результатов экспериментов	11

Выводы	15

Список литературы	15

# Цели и задачи

Цель работы: определить, как влияет комплексообразование на окислительную активность меди II

Задачи работы:

- Изучение окислительной способности комплексных соединений меди II в реакциях с карбонильными соединениями.

- Исследование структуры различных комплексных соединений меди II при помощи изучения их спектра поглощения

- Анализ связи структуры и окислительной активности различных комплексных соединений меди II

Объект исследования – различные комплексные соединения меди II.

Предмет исследования – реакционная способность, спектры поглощения, и их зависимость от структуры комплексных соединений меди II.

Гипотеза: проявление окислительных свойств соединениями меди II напрямую зависит от структуры комплексного соединения.

# Актуальность работы

Актуальность работы заключается в возможности, исходя из внешнего вида (цвета) растворов комплексных соединений меди II, делать предположения об их структуре. Выявлено, что спектры отражения и поглощения растворов изученных соединений коррелируют с окислительной способностью меди II в отношении карбонильных соединений. Обнаруженная связь между структурой и функциями комплексных соединений позволяет частично заполнить пробелы в понимании их природы. На основе полученных результатов возможно создание и применение новых аналитических реактивов, способных обнаруживать в растворе альдегиды и сахара, которые могут стать альтернативой реактива Бенедикта или Фелинга (например, реактивов комплексов меди II с этиленгликолем и ЭДТА).

# Введение и обзор литературы

Некоторые соединения меди II могут проявлять окислительные свойства. Они используются для определения различных сахаров в растворах. С 1850 года известна реакция Фелинга, в ходе которой тартрат (соль винной кислоты) меди II, так же именуемый как «реактив Фелинга», окисляет сахара (в первую очередь глюкозу), и при этом медь в его составе восстанавливается из +2 до +1, выпадая в виде оранжевого осадка оксида меди I. [1] [5]   Эта реакция используется для определения сахара в моче, что является симптомом сахарного диабета. [2]

Существует аналогичная реакция, в основе которой лежит реактив Бенедикта (цитратный комплекс меди II), она имеет более высокую чувствительность и позволяет определить не только наличие сахара, но и его концентрацию. Реактив Бенедикта более устойчив, и его можно хранить длительное время, в отличие от реактива Фелинга.[1]

Общая схема реакции меди II с карбонильными соединениями (альдегидами)

Промежуточный продукт данного типа реакций – комплекс (гликолят меди II), получающийся в щелочной среде с сахарами и многоатомными спиртами:

Рис 1. Структура гликолята меди

Для приготовления реактива Фелинга тартрат калия растворяют в колбе с раствором гидроксида натрия, затем постепенно добавляют раствор сульфата меди II. [5] При этом образуется комплексное соединение (тартрат меди), что возможно только в щелочной среде. В реакции с сахарами, содержащими карбонильную группу, она окисляется до карбоксильной. Медь восстанавливается до +1 с выпадением оранжевого осадка из оксида меди I.

Реакция может проходить также напрямую между гидроксидом меди II и глюкозой в щелочной среде при нагревании. Для протекания всех этих реакций нужна щелочная среда, так как только в ней происходит диссоциация слабых кислот (гидроксильных групп сахаров), образующих комплексные соединения.

При проведении реакции с сахарами, они сами являются и комплексообразователями, и субстратами окисления. В этом случае, важно, чтобы образовался комплекс с медью (гликолят). Для этого создается щелочная среда при помощи добавления в раствор гидроксида натрия или карбоната натрия, создающего среду за счет гидролиза. Важность создания щелочной среды мы подтвердили экспериментально.

При анализе химических процессов, лежащих в основе качественного и количественного определения карбонильных соединений (например, сахаров) ключевым моментом в окислительно-восстановительной реакции является образование промежуточных комплексных соединений меди II, например, гликолятов. При анализе научных публикаций, обнаружено, что связь структуры и окислительную активности комплексных соединений меди II до настоящего момента практически не изучена. [1] [6]

# Материалы и методы

В экспериментах по окислению карбонильных соединений нами использовались растворы сульфата меди II концентрацией 0,5 М. К нему добавляли сухой гидроксид натрия, в осадок выпадал гидроксид меди II. Для образования комплексных соединений к полученному гидроксиду меди II добавляли соответствующее количество растворов комплексообразователя (винной, лимонной кислоты, этиленгликоля, глицерина, ЭДТА, аммиака или глюкозы).

В качестве восстановителя использовали водный раствор уксусного альдегида. Реакции восстановления проводили для 10 мл 0,5 М раствора различных комплексных соединений меди II при добавлении 1 мл 6% уксусного альдегида на кипящей водяной бане. Контрольные пробирки содержали медный купорос, хлорид, нитрат и гидроксид меди II без комплексообразователя.

Протекание реакции определялось по выпадению осадка оксида меди I.

Получение кривых спектра поглощения 0,2 М растворов солей и комплексов меди II проводили на КФК-2 в диапазоне длин волн 325–1000 нм. Определения проводили для дух параллельных проб каждого соединения и усредняли полученные данные.

# Результаты экспериментов

## Реакция гидроксида меди с глюкозой

При экспериментальном проведении процесса с глюкозой выявлено, что важным фактором является создание щелочной среды: в нейтральной среде нагревание раствора медного купороса с глюкозой не приводит к реакции, после добавления щелочи реакция (при 100⁰С) протекает мгновенно. В ходе реакции медь восстанавливается до степени окисления +1 и выпадает оранжевый осадок оксида меди I.

Из результатов этого эксперимента становится очевидно, что без образования комплекса (гликолята) реакция окисления карбонильного соединения не идет (см. ниже).

Отсюда возникает гипотеза: для прохождения реакции необходима «активировать» медь, образовав комплексное соединение (аквакомплекс меди II в реакцию не вступает).

В другом эксперименте в растворе сразу находилась глюкоза и гидроксид меди II в щелочной среде. Реакция началась уже при комнатной температуре с образованием Cu2O, который вместе с Cu(OH)2 придает серо-коричневую окраску раствору. При нагревании, спустя 3 минуты вся медь восстановилась до оксида меди I, окрасив раствор в ярко-оранжевый цвет. Но при дальнейшем нагревании Cu2O диспропорционировал на оксид меди II и металлическую медь, раствор при этом стал темно-коричневым.

CH2OH(HCOH)4CHO + 2Cu(OH)2 → CH2OH(HCOH)4COOH + Cu2O + H2O

Cu2O → CuO + Cu

Рис 2. Протекание реакции гидроксида меди с глюкозой

При изучении процессов восстановления соединений меди II возник вопрос о значении комплексообразования в проявлении медью окислительных свойств.

## Реакция медных комплексов с уксусным альдегидом

Для определения роли комплексообразования в реакции окисления карбонильных соединений медью II нами проведена серия экспериментов по оценке реакционной способности различным медных комплексов в реакции окисления уксусного альдегида.

Рис 3. Растворы в начале реакции (слева) и через 15 минут инкубации на горячей водяной бане (100⁰С, справа).

Рис 4. Растворы в начале реакции (сверху) и через 15 минут инкубации на горячей водяной бане (100⁰С, снизу).

Через 15 минут инкубации на кипящей водяной бане были получены следующие результаты:

| Реакционная система | Результат реакции |
| --- | --- |
| СuSO4 + глюкоза + щелочь | Изменение цвета, Выпадение осадка Cu2O |
| (СuSO4 + цитрат натрия+ щелочь) + уксусный альдегид | Нет реакции |
| (СuSO4 + тартрат натрия + щелочь) + уксусный альдегид | Изменение цвета, Выпадение осадка Cu2O |
| (СuSO4 + Na-ЭДТА + щелочь) + уксусный альдегид | Изменение цвета, Выпадение осадка Cu2O |
| (СuSO4 + глицерин + щелочь) + уксусный альдегид | Изменение цвета, Выпадение осадка Cu2O |
| СuSO4 + уксусный альдегид | Нет реакции |
| (СuSO4 + щелочь + этиленгликолят натрия) + уксусный альдегид | Изменение цвета, Выпадение осадка Cu2O |
| (СuSO4 + щелочь + раствор NH3) + уксусный альдегид | Разложение комплекса, Изменение цвета, Выпадение осадка CuO с примесью Cu2O |
| (СuSO4 + щелочь) + уксусный альдегид | Нет реакции |
| (СuSO4 + щелочь + ацетат натрия) + уксусный альдегид | Нет реакции |
| CuCl2 + уксусный альдегид | Нет реакции |
| (CuCl2 + щелочь) + уксусный альдегид | Изменение цвета |
| Cu(NO3)2 + уксусный альдегид | Нет реакции |
| (Cu(NO3)2 + щелочь) + уксусный альдегид | Изменение цвета, Выпадение осадка Cu2O |

Полученные результаты свидетельствуют о том, что медь II в составе аквакомплекса [Cu(H2O)6]2+ и гидроксида меди Cu(OH)2 в данных условиях не проявляют окислительных свойств.

Если в составе комплексного соединения присутствуют лиганды, отличные от воды, хлорид-ионов и карбоксильных групп, включающие в свой состав азот (замещенные или незамещенные амины – комплекс Cu-ЭДТА) или спиртовые гидроксогруппы (глюкоза, тартрат), то реакция идет. Несмотря на это, в наших условиях, реакция цитратного комплекса с уксусным альдегидом протекала успешно, что пока мы объяснить не можем.

Изменение цвета и выпадение осадка Cu2O в щелочном растворе Cu(NO3)2 можно, вероятно, объяснить тем, что ион NO3- является сильным окислителем и, окисляя уксусный альдегид при нагревании, может восстанавливаться до NH3 и формирует с ионами меди комплекс [Cu(NH3)4](OH)2, в составе которого медь проявляет окислительные свойства по отношению к карбонильным соединениям и может восстановиться до Cu2O.

## Получение кривых спектра поглощения

Поскольку было экспериментально доказано, что на окислительные свойства меди 2+ напрямую влияет структура комплексного соединения, нами было проведено исследование спектров поглощения веществ, участвующих в реакциях.

Исследованы спектры поглощения следующих соединений меди II: Сульфат, нитрат, тетрааммин сульфат, хлорид, этиленгликолят, тартрат, цитрат, этилендиаминтетраацетат.

График спектров поглощения растворов солей и комплексов меди II при 325–1000 нм (КФК-2).

По результатам совпадения пиков поглощения растворов комплексных соединений меди II, все вещества разделились на 3 группы:

- Группа А – CuSO4, Cu(NO3)2, [CuC6H4O7]2- (цитратный комплекс), [CuC10H12N208]2- (комплекс с ЭДТА) с пиком поглощения 750–770 нм, соответствующему пику поглощения аквакомплекса [Cu(H2O)6]2+;

- Группа В – [Cu(NH3)4]2+, [Cu(C2H5O2)2]2+ (комплекс с этиленгликолем), [Cu(C4H2O6)2]6- (тартратный комплекс) с пиком поглощения 650 нм, соответствующему пику поглощения тетраамминокомплекса [Cu(NH3)4]2+.

- Группа С – CuCl2, представляющий в растворе соединение [Cu(H2O)6]2+[CuCl4]2- с двумя пиками поглощения: 720 нм от аквакомплекса и 400 нм от хлоридного комплекса [CuCl4]2-.

# Обсуждение результатов экспериментов

Сводная таблица спектральных характеристик и окислительных свойств различных комплексных соединений меди 2+

| Соединение | Группа по спектру поглощения | Цвет раствора | Окислительная активность в отношении карбонильных соединений |
| --- | --- | --- | --- |
| Цитратный комплекс | А | Светло-голубой | - |
| ЭДТА-комплекс | А | Светло-голубой | + |
| Аквакомплексы (сульфат, нитрат, ацетат) | А | Светло-голубой | - |
| Тартратный комплекс | В | Темно-синий | + |
| Глюкозный комплекс | В | Темно-синий | + |
| Глицериновый комплекс | В | Темно-синий | + |
| Аммиачный комплекс | B | Темно-синий | + |
| Этиленгликольный комплекс | B | Темно-синий | + |
| Хлоридный комплекс | С | Зеленый | - |

Можно предположить, что многие соли меди 2+ (сульфаты, нитраты, ацетаты и пр.) в водных растворах полностью диссоциируют на ионы. В этом случае, катионы меди 2+ образуют симметричные гексааквакомплексные ионы, а анионы солей не связываются во внутреннюю координационную сферу.

Рис 5. Структура гексааквакомплекса меди 2+

На примере водных растворов CuSO4, Cu(NO3)2 и ацетата меди II мы показали, что таким аквакоплексам соответствует пик спектра поглощения 750 нм (комплекс типа «А») и светло-голубой цвет раствора.

Кроме того, анализируя предполагаемую структуру других комплексов типа «А», можно предположить, что включение в координационную сферу карбоксильных гидроксилов (как это происходит в случае цитратного и ЭДТА-комплекса) не изменяет электронную структуру комплексного иона, что проявляется в спектре поглощения и цвете раствора, идентичном аквакомплексам минеральных солей. С другой стороны, возможно, карбоксил-содержащие анионы ведут себя подобно прочим структурам типа «А» и не входят в состав внутренней координационной сферы комплексного иона Cu2+.

Рис 6. Предполагаемая структура цитрата меди II и ЭДТА-комплекса с медью II [3]

При этом, активации окислительной способности меди 2+ для соединений типа «А» наблюдалась только в случае соединения Cu-ЭДТА.

Другая группа соединений (типа «В») представляет собой комплексы с лигандами, включающими аминогруппы или спиртовые гидроксильные группы.

Рис 7. Структура тартрата меди II

Рис 8. Структура тетраамминокомплекса мади II

Данные соединения имеют пик поглощения 650 нм, темно-синий цвет растворов и всегда активно окисляют карбонильные соединения.

Группа соединений типа «С» включает в свой состав комплексы с небольшими ионами, такими как Cl-: CuCl2. Возможно, к этой группе можно отнести и бромид меди CuBr2 который имеет идентичный цвет раствора (т.е. спектральные характеристики) [5], и, предположительно, сходные химические свойства.

По данным литературы, хлорид меди II CuCl2 в растворе образует комплексные ионы [CuCl4]2- [5]

Структура иона [СuCl4]2-

По нашим данным, хлорид меди II в растворе имеет два пика поглощения 400 нм и 720 нм (совпадающий с пиком поглощения гексааквакомплекса) и светло-зеленый цвет раствора, при этом не окисляют альдегиды.

Комплексы этого типа такие же устойчивые как аквакомплексы и поэтому в водном растворе, вероятно, устанавливается равновесие:

[СuCl4]2- + 6H2O ↔ [Cu(H2O)6]2+ + 4Cl-

Т.е. в растворе CuCl2 должны присутствовать комплексные ионы двух типов: обычный для многих солей гексааквакомплекс [Cu(H2O)6]2+ и комплексный тетрахлорид [СuCl4]2-, что полностью согласуется со спектральными характеристиками раствора. [СuCl4]2- имеет пик поглощения 400 нм, гексааквакомплекс [Cu(H2O)6]2+, как и в прочих случаях, 720 нм.

В нашем эксперименте в щелочной среде при нагревании равновесие нарушается:

[СuCl4]2- + 6H2O ↔ [Cu(H2O)6]2+ + 4Cl-

[Cu(H2O)6]2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓ + 6H2O

В растворе остаются только комплекс [СuCl4]2- над осадком гидроксида меди Cu(OH)2. Таким образом, аквакомплекс удаляется из системы и не влияет на спектральные характеристики. В результате раствор приобретает желтоватый цвет, что соответствует пику поглощения комплекса [СuCl4]2- (400 нм), что мы и наблюдали в нашем эксперименте (рис. 4).

Таким образом, для активации окислительной способности меди 2+ необходимо создание ассиметричного комплексного соединения, включающего в свой состав лиганды типа «В», то есть аминогруппы, либо из спиртовые гидроксильные группы.

Однако, чем больше в комплексе лигандов типа «В», тем более активной является медь в его составе. Это иллюстрирует пример цитратного комплекса, который реагирует только с сахарами и не реагирует с альдегидами, в то время как комплексы с большим количеством лигандов типа «В», например тартрат меди, реагируют и с сахарами, и с альдегидами.

Можно предположить, что аминогруппы более эффективно активируют окислительную способность меди 2+, чем спиртовые гидроксильные группы. Такой вывод можно сделать на основе того, что комплекс с ЭДТА имеет в своем составе всего два лиганда типа «В» (2 полностью замещенных амина), но при этом в реакцию вступает чуть более интенсивно, чем тартрат, который имеет в своем составе четыре лиганда типа «В» (4 спиртовые гидроксильные группы).

Для проявления окислительной способности меди 2+ необходимо хотя бы 2 лиганда типа «В», но для проявления спектральных характеристик комплекса типа «В» необходимо преобладание этих лигандов в координационной сфере (их количество должно достигать четырех).

# Выводы

- Для проявления окислительных свойств иона меди 2+ в отношении альдегидов необходимо создание асимметричного комплексного иона меди 2+, включающего, наряду с молекулами воды, аминогруппы и/или спиртовые гидроксогруппы.

- Комплексные ионы меди 2+, включающие только молекулы воды и/или карбоксильные гидроксогруппы, можно считать недостаточно активированными для проявление окислительных свойств меди.

- Для проявления комплексом определенных спектральных характеристик необходимо преобладание в координационной сфере соответствующего типа лигандов (наличие 4 и более):

Тип «А» – голубой цвет раствора, пик поглощения – 750 нм, преобладание в координационной сфере воды или карбоксильных групп, окислительная способность в большинстве случаев отсутствует.

Тип «В» –темно-синий цвет раствора, пик поглощения – 650 нм, преобладание в координационной сфере аминов, аммиака или спиртовых гидроксильных групп, окислительная способность всегда присутствует.

Тип «С» – зеленый или желтый цвет раствора, пик поглощения –400 нм, преобладание в координационной сфере ионов галогенов, окислительная способность отсутствует.

- Хлорид меди CuCl2 в растворе образует два типа комплексных ионов: катион гексааквамеди II и анион тетрахлорида меди II, что может быт выражено итоговой формулой [Cu(H2O)6]2+[СuCl4]2-.

# Список литературы

1.«Химическая энциклопедия в 5 т.» под редакцией Н. С. Зефирова, – Москва: Большая российская энциклопедия 1998 г.,

2. Бауков, «Биоорганическая химия» Бауков Ю. И., Тюкавина Н. А., редактор Бараненкова В. Н. – Москва: Просвещение, 2010 г.,

3. Моррисон, «Органическая химия» Р. Моррисон, Бойд Р.- Москва: Мир, 1974 г.,

4. «Большая российская энциклопедия» том 28, 33, – Москва: Большая российская энциклопедия, 2017 г.

5. Кнунянц, «Химический энциклопедический словарь» Кнунянц И.Л. – Москва: Советская энциклопедия 1983 г.

6. Литвинова, «Биогенные элементы. Комплексные соединения» Литвинова Т.Н., Выскубова Н.К., Ненашева Л.В. – Краснодар, КГМУ, 2009